PROJETO

Implantação do Calçadão Central

SC – 470

Finalização da obra

Município de Ilhota - SC

PROJETO:

AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Marcelo Garcia – Arquiteto e Urbanista – CAU A 44894-0

E-MAIL: mgarcia@amfri.org.br

Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - 88303-120 – Itajaí – SC - Fone/fax: 0**4734048000

Janeiro/2015

#### MEMORIAL DESCRITIVO DAS CALÇADAS

(Janeiro/2015)

Finalização da obra

CALÇADAS - PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE

ATERRO DO PASSEIO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA:

- Os passeios deverão ser aterrados com material de primeira categoria e esse serviço deverá ser executado até 6cm abaixo da cota superior da guia, a fim de servir de escoramento para as peças de meio fio;

- Para este item foi calculado uma altura média de 10cm em toda a área da calçada.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO:

- Os passeios deverão ser regularizados e compactados em toda a área da calçada a ser executada.

LASTRO DE PÓ DE PEDRA - ESP 5cm:

- Será executada com pó de pedra, com espessura de 5 cm, sobre o leito do passeio regularizado e compactado.

PAVER HOLLAND CINZA – 21 x 10,5 x 6 cm:

- O paver cinza deverá ser executado de acordo com o projeto, respeitando todas as informações detalhadas;

- A pavimentação dos passeios será de Paver tipo Holland com dimensões 21x10,5x6cm na cor cinza em concreto com Fck não inferior a 25 MPa, tomando-se o cuidado de estarem bem niveladas, batidas e sem falhas no coxim de pó de pedra.

- Após o assentamento, o Paver deverá ser rejuntado com o mesmo tipo de material colocado no coxim.

PAVER HOLLAND VERMELHO – 21 x 10,5 x 6 cm:

- O paver vermelho será executado nas bordas da calçada com largura de 20cm de acordo com o projeto, respeitando todas as informações detalhadas;

- A pavimentação das bordas dos passeios será de Paver tipo Holland  vermelho com dimensões 21x10,5x6cm na cor vermelho em concreto com Fck não inferior a 25 MPa, tomando-se o cuidado de estarem bem niveladas, batidas e sem falhas no coxim de pó de pedra.

- Após o assentamento, o Paver deverá ser rejuntado com o mesmo tipo de material colocado no coxim.

MEIO FIO EM CONCRETO (15x30x80m):

- As guias serão com peças de meio fio em concreto com fck não inferior a 25 MPa, nas dimensões 15x30x80cm,  conforme detalhe em projeto, assentados sobre coxim de areia, rejuntados com argamassa de cimento e areia média.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA:

- Na pavimentação dos passeios serão aplicados pavers táteis do tipo direcional (aplicados nos meios de quadra onde não há mudança de direção na cor vermelha) e

de alerta (aplicados onde há mudanças de direção ou obstáculos na cor vermelha) objetivando proporcionar mobilidade com segurança aos deficientes visuais, conforme projeto.

RAMPA EM CONCRETO ALISADO:

- Nos cruzamentos entre ruas os passeios terão rampas para auxiliar os portadores de necessidades especiais, principalmente cadeirantes e mães com carrinhos de bebê.

- As rampas terão base de brita de 5cm e serão de concreto alisado com Fck não inferior a 20Mpa e espessura de 10cm.

- As rampas nos passeios serão indicadas através de pictograma adesivo colante no piso com o símbolo internacional de acessibilidade.

SINALIZAÇÃO:

- As placas de sinalização serão de acordo com as normas de segurança de trânsito, com pé metálico em tubo de aço Ø50mm, galvanizado a fogo, e fixado no solo com sapatas em concreto nas dimensões mínimas de 30x30x40cm.

- Serão colocadas placas nominativa de rua conforme o projeto, em chapa de aço galvanizada à quente de acordo com as normas, com pedestal em tubo de aço Ø50mm x 2,65mm, galvanizado à quente e pintada de acordo com o detalhe do projeto padrão cidade de Ilhota.

_____________________________________

MARCELO GARCIA

Arquiteto e Urbanista

CAU A44894-0